FINAL KOTE 4950

100%-акриловая латексная краска для интерьерных отделочных работ.

Матовая. Белая/базисная.

ОПИСАНИЕ

FINAL KOTE 4950 – высококачественная 100%-акриловая латексная краска для интерьерных отделочных работ. Краска FINAL KOTE 4950 обладает длительным сроком службы и устойчивостью к механическим воздействиям, образует прекрасное глубокоматовое покрытие с повышенной износостойкостью, способное выдерживать скобление и легкий абразив.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска FINAL KOTE 4950 используется на большинстве, надлежащим образом подготовленных, поверхностей внутри помещения: оконные и дверные откосы, потолки, стены, элементы отделки, подготовленные деревянные и металлические основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Краска не предназначена для отделочных работ снаружи помещения и по незагрунтованным поверхностям минеральных оснований (кирпич, штукатурка, бетон и т. д.), дерева, металла, пластика, полированным и холодным (ниже 10ºС) поверхностям.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ

Перед применением краски внимательно изучите инструкцию на этикетке и соблюдайте её требования и предупреждения.

Все поверхности перед окраской должны быть сухими и чистыми, без загрязнений, таких как: земля, пыль, опилки, мел, плесень, смазочные материалы, отшелушившаяся или отслоившаяся краска и прочие загрязнения, которые могут повлиять на качество покрытия краской.

Очистка может производиться путем мытья и/или очистки скребком, удаления пыли, зачистки шлифовальной сеткой, проволочной щеткой или любым другим испытанным методом подготовки поверхностей к окраске.

Все полированные и блестящие поверхности необходимо обработать легким абразивом для обеспечения лучшей адгезии покрытия.

Заделайте трещины, отверстия от гвоздей и другие дефекты поверхности при помощи шпатлевки или заполнителя, дождитесь их высыхания. При необходимости, легко отшлифуйте и нанесите грунтовку.

Соблюдайте осторожность при использовании любых чистящих легковоспламеняющихся продуктов!

FINAL KOTE 4950 требуется наносить в два и более слоя, в зависимости от степени изменения цвета и/или состояния поверхности.

По особым способам покраски Вы можете получить дополнительную информацию у любого представителя Parker Paint.

РАСХОД

При нанесении краски ровным слоем расход составляет 8-10 кв.м/л

Расход краски по хорошо подготовленной поверхности зависит от способов нанесения, пористости и структуры поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

На свободное касание: 1 час

Повторная окраска: 4-6 часов

Полное высыхание: 12 часов

Полная полимеризация и набор прочности: не менее 30 суток

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Влагосодержание окрашиваемой поверхности не должно превышать 15% по показаниям влагомера.

Рекомендуемая температура и влажность для нанесения краски 15-18ºС при относительной влажности 50-55%.

Диапазон допустимой температуры среды и поверхности для нанесения краски 10-32ºС.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Кисти и валики: необходимо использовать только качественные кисти из полиэстера и нейлона и синтетические валики.

Безвоздушный распылитель: применяется при наличии сопел с размерами от 0,015 до 0,021.

Воздушный распылитель: не рекомендуется.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавлять чистой водой не более 5% от объема краски.

Перед применением тщательно перемешайте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После использования, инструменты и оборудование необходимо немедленно очистить в чистой теплой мыльной воде. Тщательно промыть проточной чистой водой. Капли и/или брызги необходимо немедленно удалить чистой тканью, смоченной в теплой мыльной воде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип связующего: акриловая латексная эмульсия

Тип разбавителя: вода

Внешний вид: матовый

Масса 1л.: 1,2-1,4 кг.

СРОК ГОДНОСТИ

При хранении в неразбавленном виде, в заполненной, плотно закрытой ёмкости, НЕ ОГРАНИЧЕН.

КОЛЕРОВАНИЕ

Производится по любой доступной системе колеровки. Цвет покрытия, после высыхания, может отличаться от образца. Проверьте цвет перед применением, путем нанесения краски на небольшой участок поверхности. Parker Paint не несет ответственности за несоответствие цвета после окраски.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В состав материала не входят свинец и ртуть.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре в чистом сухом месте вдали от отопительных приборов. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

ПРИМЕЧАНИЕ

Время высыхания может варьироваться, в зависимости от поверхности, температуры и влажности воздуха, циркуляции воздуха или вентиляции. Плохая вентиляция или отсутствие таковой в помещении, где ведутся работы, может повлечь за собой неполное высыхание и/или отвердевание слоя краски.

Срок высыхания 12 часов НЕ ОЗНАЧАЕТ полное отвердевание слоя краски. Это означает, что слой краски не будет поврежден при минимальном давлении рукой или пальцем. Чистка щеткой или мытье с применением грубых моющих средств до полного отвердевания слоя краски может привести к повреждению покрытия. Для полного отвердевания требуется не менее 30 дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте длительного контакта с кожей. Закрывайте ёмкость с краской после использования. Хранить в недоступном для детей месте.

Осторожно! Не принимать вовнутрь!

Продукт содержит VOC не более 100 г/л

СОСТАВ

Пигмент: диоксид титана, силикаты, аморфный диоксид кремния, нефелиновый сиенит.

Связующее: акриловая латексная эмульсия, вода и добавки, пропиленгликоль.

Данные о процентном соотношении являются производственным секретом.